ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

________И.В.Шашлова

«_____»__________2023 г.

ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

ЗАДАНИЯ НА ДОМАШНЮЮ КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  2-36 01 06 «ОБОРУДОВАНИЕ И

ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)»

2023

Автор: Корякова М.Ю., преподаватель учреждения образования «Оршанский государственный политехнический колледж»

Разработано на основе учебной программы учреждения образования, реализующего программы среднего специального образования, по учебной дисциплине «Производство сварных конструкций», утвержденной директором колледжа, 2021 г.

Обсуждено и одобрено на заседании цикловой комиссии № 6 – специальности 2-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства (по направлениям)»

Протокол № ___от ___________

Пояснительная записка

Программа учебной дисциплины «Производство сварных конструкций» предусматривает изучение учащимися основ технологии сборки и сварки сварных конструкций.

Усвоение программного материала базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как «Технология сварки плавлением», «Технология и оборудование сварки давлением», «Технология и оборудование газопламенной обработки металлов», «Проектирование сварных конструкций».

Целью изучения учебной дисциплины «Производство сварных конструкций» является изучение современных методов сборки и сварки, сварочных материалов, подбор рациональных режимов сварки, разработка технологических процессов сборки и сварки, выбор современного сварочного оборудования с учетом ресурсосберегающих мероприятий.

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать

на уровне представления:

научные и практические достижения в области сварочного производства;

технологии заготовительных работ и устройства применяемого оборудования;

принципы проектирования технологических процессов на сборку и сварку металлоконструкций	;

на уровне понимания:

принципы разработки и освоения технологических процессов и сборочно-сварочного оборудования;

методы оптимизации технологических процессов;

методы контроля качества сварных конструкций;

виды и режимы термообработки сварных конструкций;

методику расчёта расхода сварочных материалов;

способы рационального использования электроэнергии, топлива;

уметь:

проектировать технологические процессы на сборку и сварку металлоконструкций;

выбирать необходимые методы сборки и сварки;

составлять технологический процесс сборки-сварки сварной конструкции;

выбирать оборудование технологическую оснастку, инструмент, находить оптимальные варианты их использования;

выбирать методы контроля качества и методы снижения сварочных деформаций при разработке технологических процессов;

оформлять технологическую документацию;

пользоваться стандартами, технической и справочной литературой в области сварочного производства.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых навыков программой предусмотрено выполнение практических работ и курсового проекта. С целью контроля и коррекции знаний учащиеся выполняют домашнюю контрольную работу.

## Общие методические рекомендации по выполнению домашней

## контрольной работы

Методические рекомендации и задания на домашнюю контрольную работу разработаны в соответствии с программой курса «Производство сварных конструкций».

Программой предусмотрено выполнение одной контрольной работы, состоящей из 3-х вопросов и задачи. Номер теоретических вопросов соответствует двум последним цифрам шифра учащегося. Номер исходных данных задачи соответствует последней цифре шифра учащегося.

Работа, выполненная не по своему варианту и не в полном объеме, преподавателем не проверяется и высылается обратно учащемуся. Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, следует тщательно изучить темы, включенные в содержание вопросов и задания по рекомендуемой литературе. Перед изложением каждого ответа следует написать содержание вопроса (задания). Работу выполнять аккуратно, ответы излагать четко, ясно и грамотно.

Контрольную работу выполнять в отдельной тетради в клетку.

При выполнении домашней контрольной работы следует соблюдать требования:

на обложке тетради указываются название учебной дисциплины, группа, фамилия и инициалы учащегося, его шифр;

в начале работы указывается номер варианта и номера заданий по варианту;

обязательно соблюдение междустрочных интервалов;

перед ответом на теоретический вопрос должна быть приведена его формулировка;

на листах тетради необходимо оставить поля, в конце работы - 1 страницу для замечаний преподавателя (рецензента).

работа должна быть выполнена и сдана на проверку в срок, установленный учебным графиком;

объем выполненной домашней контрольной работы не должна превышать объема ученической тетради (18 листов).

все разделы содержания (3 вопроса, список использованных источников) начинаются с новых страниц.

в конце работы после списка используемых источников (автор, наименовании издательства, год издания, страницы), указывается дата выполнения работы и ставится подпись.

После получения проверенной работы учащийся обязан просмотреть все замечания и внести в работу соответствующие исправления. Не зачтенная работа должна быть представлена на проверку вторично.

Для допуска к экзаменационной сессии учащемуся необходимо выполнить контрольную работу, сделать все необходимые исправления, указанные преподавателем в рецензии и защитить работу, т.е. в процессе опроса показать хорошую осведомленность и самостоятельность выполнения.

Критерии оценки домашней контрольной работы

Домашняя контрольная работа считается зачтенной, если правильно выполнено 75% задания, но имеются недоработки, а именно:

описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы;

неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы;

отсутствие выводов в процессе освещения вопросов;

при отсутствии списка используемой литературы или несоответствии его оформления стандарту.

Домашняя контрольная работа считается не зачтенной, если:

не раскрыто основное содержание вопросов задания;

ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной литературы, без адаптации к контрольному заданию;

отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания;

неправильно употребляется научно- техническая терминология, ГОСТы, нормативы, единицы измерения;

схемы выполнены не в полном объеме, с нарушениями требований ЕСКД.

контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с указанием причин возврата.

Программа учебной дисциплины и методические

рекомендации по ее изучению

### Введение

Задачи учебной дисциплины. Ее связь с другими учебными дисциплинами. Организация производственного процесса. Типы производства. Структура предприятия. Современные производственные процессы изготовления сварных конструкций

Литература: [2], с.3; 228-229

Методические рекомендации

Во введении следует в первую очередь познакомиться с перечнем тем, рассматриваемых в курсе, задачами учебной дисциплины и уясненить её роли для будущей работы по специальности.

Важно помнить, что задачами данной учебной дисциплины является изучение современных производственных процессов, способов сборки и сварки, оборудования для сборки и сварки, методов разработки комплекта документации на технологический процесс сборки и сварки.

Курсовой проект по дисциплине является самостоятельной работой учащегося и ставит своей задачей систематизировать, обобщить и проверить усвоение программного материала по учебным дисциплинам специальности. Курсовой проект включает:

- разработку технологического процесса сборки и сварки сварных конструкций (на стандартных бланках);

- пояснительную записку (объемом 20-25 листов);

- графическую часть (не превышающую 2 листов формата А1).

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое производственный процесс?

2 Какие типы производства вы знаете и какова их краткая характеристика?

3 Что такое технологический процесс?

Раздел 1 Общие сведения о сварных конструкциях

Классификация сварных конструкций по целевому назначению (строительные металлоконструкции, машиностроительные конструкции, трубопроводы); по характеру силовых нагрузок и условиям эксплуатации; по применяемым материалам; по способу получения заготовок, подлежащих сварке

Типы сварных конструкций по характеру силовых нагрузок: балки, колонны, решетчатые конструкции, оболочки, сосуды, трубопроводы, детали машин, корпусные конструкции

Типы сварных соединений и швов. Особенности их работы

Литература: [2], с.30-35; [4], с.60-70

Методические рекомендации

Изучение вопросов темы следует начинать с рассмотрения основных принципов классификации. Огромное разнообразие сварных конструкций затрудняет их классификацию, поэтому необходимо выбрать те принципы, которые позволят четко выделить определяющие признаки той или иной конструкции. Так как каждая сварная конструкция состоит из деталей, то начинать классификацию необходимо с технологического принципа их изготовления. Затем, ознакомившись с назначением некоторых сварных конструкций разбить их на 2 группы: машиностроительные и строительные. Следует обратить внимание на классификацию по ответственности: особо ответственные, ответственные и малоответственные, лучше сопровождая её примерами. Технология сварки многих конструкций зависит от толщины стенок, поэтому важно знать, какие являются тонко,– а какие толстостенными. Наиболее важной представляется классификация по конструктивно – технологическому признаку, в основу которой положена общность геометрии швов и технологии их выполнения, а также оборудования, которое участвует в процессе.

Уяснить различие понятий сварной шов и сварное соединение. Обратить внимание на особенности работы различных сварных швов и сварных соединений при разнообразных видах нагружения сварной конструкции.

Основные типы и конструктивные элементы сварных швов, выполненных дуговыми способами сварки, установлены соответствующими стандартами: ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79, ГОСТ 14771-76 и др.

Вопросы для самоконтроля

1 Какие типы сварных конструкций по целевому назначению вы знаете и какова их краткая характеристика?

2 Какие типы сварных конструкций по способу получения заготовок, подлежащих сварке вы знаете?

3 Что такое балка и колонна?

4 Какие типы сварных соединений вы знаете и какова их схематическое изображение?

Раздел 2 Общие вопросы технологии изготовления сварных

Конструкций

Тема 2.1 Нормативная и технологическая документация

Конструкторская и технологическая документация, их состав. Строительные нормы на энергетическое оборудование и правила охраны труда. Ведомственная документация на изготовление сварных конструкций

Литература: [3], с.50-56

Методические рекомендации

В первую очередь познакомиться с понятиями конструкторская и технологическая документация. Уяснить что входит в их состав. Ознакомиться с разнообразием нормативных правовых актов в области производства сварных конструкций. Обратить внимание на правила охраны труда при изготовлении сварных конструкций.

Вопросы для самоконтроля

1 Что входит в состав конструкторской документации?

2 Что входит в состав технологической документации?

3 Что входит в состав комплекта документов на технологический процесс?

Тема 2.2 Технологичность сварных конструкций

Понятие технологичности сварных конструкций. Требования, предъявляемые к сварным конструкциям, анализ их на технологичность изготовления. Основные направления улучшения технологичности: экономия материалов и энергоресурсов при производстве сварных конструкций, снижение трудоемкости изготовления, экономия времени

Литература: [2], с.80-90; [5], с.4-11

Методические рекомендации

Изучение этой темы следует начать с определения признаков технологичной конструкции. Затем ознакомиться с методами отработки конструкций на технологичность, уяснить, что этот процесс комплексный. Далее рассмотреть требования и вопросы, которые требуется решить при отработке технологичности, разобраться с методикой оценки технологичности конструкций.

Важным этапом при отработке изделия на технологичность является оценка возможности разбивки сварных конструкций на технологичные подузлы.

Уяснить требования, предъявляемые к сварным конструкциям, анализ их на технологичность изготовления. Обратить внимание на основные направления улучшения технологичности: экономия материалов и энергоресурсов при производстве сварных конструкций, снижение трудоемкости изготовления, экономия времени.

Вопросы для самоконтроля

1 Что влияет на технологичность сварных конструкций?

2 Каковы требования технологичности, предъявляемые к сварным конструкциям?

3 Каковы основные направления улучшения технологичности и какова их краткая характеристика?

Тема 2.3 Технические условия на изготовление сварных

конструкций

Назначение технических условий на изготовление сварных конструкций, их содержание, разработка и согласование. Технические условия на основные материалы, на сварочные материалы, на заготовку деталей, на сборку под сварку, на сварку и на контроль качества сварных конструкций

Литература: [4], с.43-48; [5], с.4-11

Методические рекомендации

Перед тем, как приступить к изучению данной темы необходимо ознакомиться с состоянием подготовки производства на вашем предприятии. Необходимо различать общие и дополнительные технические условия на изготовлении сварной конструкции, которые приводятся на конструкторских чертежах.

Ознакомиться с понятием технические условия на изготовление сварных конструкций. Уяснить их состав и правила составления.

Обратить внимание на технические условия на основные материалы, на сварочные материалы, на заготовку деталей, на сборку под сварку, на сварку и на контроль качества сварных конструкций.

Вопросы для самоконтроля

1 Каковы основные технические условия: кем разрабатываются, что в себя включают?

2 От чего зависит длина прихватки?

3 Чем определяются технические условия на сборку и сварку?

Раздел 3 Заготовительные операции

Тема 3.1 Металлы для изготовления сварных конструкций

Листовые, профильные металлы, трубы, применяемые при изготовлении сварных конструкций. Их марки, сортамент, механические и химические свойства. Понятие свариваемости металлов как их технологической характеристики. Методы оценки свариваемости

Литература: [3], с.99-130

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными материалами, используемыми для изготовления сварных конструкций.

Уяснить их марки, химический состав и механические свойства.

Обратить внимание на то, что широкое распространение в промышленности наряду со сталью получили цветные металлы и сплавы. Обладая значительно меньшей плотностью по сравнению со сталями, способностью хорошо работать в условиях низких температур, сплавы на основе алюминия и титана применяются в авиации, судостроении, строительстве. Использование полимеров и композитных материалов для изготовления конструкций (трубопроводов, оболочковых конструкций и др.) является одним из путей экономии металла и более рационального его использования.

Изучить формулы для определения свариваемости. Обратить внимание на влияние различных элементов на свариваемость стали и методы оценки свариваемости.

Вопросы для самоконтроля

1 Какова классификация металлоконструкций, применяемых для изготовления сварных конструкций?

2 Какие механические свойства материалов, используемых для изготовления сварных конструкций, наиболее значимы и дайте их определения?

3 Как определяется свариваемость материалов?

Тема 3.2 Виды заготовительных работ и оборудование

Выбор и обоснование заготовительных операций. Заготовительные работы: правка, рубка, резка, штамповка, огневые виды работ, их зависимость от материалов, размеров деталей, типа производства. Оборудование для правки, рубки, штамповки, очистки заготовок

Литература: [4], с.29-40; [5], с.32-45

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными заготовительными операциями. Кроме того, нужно знать чётко, как записывается та или иная операция в техкарте и в целом изучить методику заполнения маршрутных карт.

Уяснить область их использования и сущность процессов.

Обратить внимание на оборудование для правки, рубки, штамповки, очистки заготовок.

Вопросы для самоконтроля

1 Какие способы правки вы знаете?

2 Каковы основные методы химической очистки заготовок?

3 Что такое разметка и наметка?

Раздел 4 Сборочно-сварочные работы

Тема 4.1 Технологический процесс изготовления сварных

конструкций

Понятие технологического процесса изготовления сварных конструкций. Понятие операций, переходов. Виды технологических документов для разработки технологий сборки-сварки сварной конструкции, их согласование

Литература: [3], с.43-48

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными терминами с определениями: технологический процесс, переход, операция.

Обратить внимание на разнообразие технологических документов для разработки технологий сборки-сварки сварной конструкции.

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое операция и переход?

2 В чем различие понятий производственного и технологического процессов?

3 Что входит в состав комплекта документов на технологический процесс сборки и сварки?

Тема 4.2 Выбор и обоснование схемы сборки

Разделение свариваемых конструкций на узлы и последовательность их сборки. С. Разработка маршрутной технологии. Сборка листовых, балочных конструкций, трубопроводов. Постановка прихваток при сборке

Литература: [2], с.97-101; [3],  45-48

Методические рекомендации

При излучении этой темы необходимо ознакомиться со всеми схемами сборки, широко используемыми при производстве сварных конструкций. Нужно выделить отличительные особенности последовательностей, полной и параллельно-последовательной схем, выяснить для каких конструкций и почему они рекомендованы. Ознакомиться с основными принципами разделения свариваемых конструкций на узлы. Уяснить правила разработки маршрутной технологии.

Обратить внимание на особенности постановки прихваток при сборке в различных сварных конструкциях.

Вопросы для самоконтроля

1 У какой из схем сборки самый короткий цикл сборки?

2 Какие основные правила сборки листовых конструкций, балочных конструкций и трубопроводов?

3 Каковы основные правила постановки прихваток при сборке?

Тема 4.3 Оборудование для сборки

Способы сборки листовых конструкций, балок, узлов машин, трубопроводов. Оборудование, применяемое при сборке: вращатели, стенды, хомуты. Сборочные приспособления. Конструкция оборудования и принцип его работы

Литература: [2], с.97-101; [3], с.45-48

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными способами сборки листовых конструкций, балок, узлов машин, трубопроводов. Изучить конструкцию и принцип работы оборудования, применяемого при сборке: вращатели, стенды, хомуты, сборочные приспособления.

Обратить внимание на область использования различных способов сборки сварных конструкций.

Вопросы для самоконтроля

1 Что собой представляют сборочные приспособления?

2 Какая технологическая оснастка и инструмент применяются для сборки сварных конструкций?

3 Какие прижимные элементы используют в сборочных приспособлениях?

Тема 4.4 Нормирование сборочных операций

Способы нормирования сборочных работ. Пооперационные нормы и расценки на сборочные работы. Определение

Литература: [4], с.30-55

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными способами нормирования сборочных работ. Изучить правила нормирования сборочных операций.

Обратить внимание на формулы для определения основного, вспомогательного и общего времени сборки.

Вопросы для самоконтроля

1 Какова формула определения основного времени?

2 Какова формула определения вспомогательного времени?

3 Какова формула расчёта штучного времени на сборку конструкции?

Тема 4.5 Выбор и обоснование способа сварки

Выбор способа сварки в зависимости от степени механизации и автоматизации сварочного производства, серийности изготовления сварных конструкций, трудоемкости работ, видов источника теплоты. Обоснование выбора способа сварки

Литература: [2], с.4-9; 120-136

Методические рекомендации

При ознакомление с вопросом выбора способа сварки следует помнить о его важности при выполнении аналогичной работы в курсовом и дипломном проектах. Необходимо серьезно подходить к выбору и обоснованию способа сварки, которому должен предшествовать конструктивно-технологический анализ. Это химическая активность основного материала, его толщина, конфигурация, протяженность и расположение швов в пространстве и многие другие факторы. Прежде, чем остановить выбор на каком-либо конкретном способе сварки необходимо проанализировать наиболее возможные преимущества и недостатки вероятных вариантов.

Причём нужно уяснить, что выбор способа сварки зависит от типа производства и особенностей конструкции.

Обратить внимание на достоинства и недостатки каждого способа сварки и как они влияют на область их использования при производстве сварных конструкций.

Вопросы для самоконтроля

1 Какой способ сварки наиболее эффективен при массовом производстве?

2 Какие способы сварки экономически более эффективны в условиях единичного производства?

3 Какой способ сварки является наиболее трудоемким?

Тема 4.6 Выбор и расчёт режимов сварки

Параметры режимов сварки. Способы определения и расчета режимов сварки: аналитический, табличный, по графикам, экспериментальный

Литература: [3], с.60-67

Методические рекомендации

При изучении материала по подбору и расчёту режимов рекомендуется использовать знания по учебной дисциплине «Технология сварки плавлением». Ознакомиться с основными параметрами режима различных видов сварки, их влиянием на качество изготовления сварных конструкций.

Обратить внимание на достоинства и недостатки каждого способа определения режимов.

Вопросы для самоконтроля

1 В чем заключается аналитический способ определения параметров режима сварки?

2 В чем заключается способ определения параметров режима сварки по таблицам и графикам?

3 В чем заключается экспериментальный способ определения параметров режима сварки?

Тема 4.7 Выбор и расчёт сварочных материалов

Выбор электродов. Выбор присадочной проволоки. Выбор защитных материалов (флюса, газов). Определение расхода сварочных материалов и электроэнергии

Литература: [2], с.9-12

Методические рекомендации

При изучении вопроса о назначении сварочных материалов следует исходить из требования равнопрочности сварного соединения, выбранного способа сварки, условий эксплуатации сварной конструкции, а также санитарно-технических требований. Ознакомиться с основными правилами выбора сварочных материалов для различных способов сварки, их влиянием на качество изготовления сварных конструкций.

Обратить внимание на технико-экономические показатели различных способов сварки.

Вопросы для самоконтроля

1 От чего зависит выбор покрытых электродов для ручной дуговой сварки?

2 Чем определяется выбор защитного газа для сварки?

3 Каковы формулы расчёта расхода электродов, проволоки, флюса, газа и электроэнергии?

Тема 4.8 Выбор и обоснование сварочного оборудования

ыбор сварочного оборудования в зависимости от способа и режима сварки. Технические характеристики сварочного оборудования

Литература: [3], с.218-220

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными правилами выбора сварочного оборудования для различных способов сварки. Изучить влияние их технических характеристик на качество изготовления сварных конструкций.

Обратить внимание на технико-экономические показатели при выборе сварочного оборудования.

Вопросы для самоконтроля

1 От каких факторов зависит выбор сварочного оборудования?

2 Как влияет напряжение холостого хода источника питания на энергоёмкость?

3 В чем заключается принцип действия инверторного источника питания?

Тема 4.9 Технологический процесс сборки-сварки

конструкций

Последовательность сборки-сварки конструкций. Операции и переходы. Маршрутная технология. Оборудование, технологическая оснастка и комплект инструментов. Операции сборки-сварки балочных, рамных и решетчатых конструкций

Литература: [4], с.19-49

Методические рекомендации

Ознакомиться с оптимальной последовательностью сборки-сварки различных типов сварных конструкций. Изучить правила составления маршрутной технологии сборки-сварки сварных конструкций.

Обратить внимание на правила оформления технологических процессов сборки-сварки балочных, рамных и решетчатых конструкций на маршрутных картах.

Вопросы для самоконтроля

1 Что содержит маршрутная карта сборки и сварки конструкции?

2 В чем заключается последовательность операций сборки-сварки балочных конструкций?

3 Какова последовательность операций сборки-сварки рамных конструкций?

Тема 4.10 Нормирование сборочно-сварочных операций

Методика нормирования технологических процессов сборки-сварки сварных конструкций. Технические нормы времени на сборку металлоконструкций под сварку. Технические нормы времени на сборку узлов и полуавтоматическую сварку. Технические нормы времени на автоматическую сварку в среде защитных газов и под слоем флюса. Технические нормы времени на контактную сварку

Литература: [3], с.270-279

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными способами нормирования технологических процессов сборки-сварки сварных конструкций. Изучить технические нормы времени на сборку металлоконструкций под сварку, технические нормы времени на механизированную и автоматическую сварку в среде защитных газов и под слоем флюса, а также контактную сварку.

Обратить внимание на формулы для определения основного, вспомогательного и общего времени сборки-сварки сварной конструкции.

Вопросы для самоконтроля

1 Какова формула определения штучного времени на сборку-сварку конструкции при сварке в защитных газах?

2 Какова формула определения штучного времени на сборку-сварку конструкции при контактной сварке?

Раздел 5 Меры предотвращения и уменьшения сварочных

деформаций и напряжений

Тема: 5.1 Понятие о сварочных напряжениях. Исправления деформированных сборочных единиц.

Понятие о сварочных деформациях и напряжениях. Меры их предотвращения и уменьшения при изготовлении листовых, тавровых, трубных конструкций. Исправление деформированных узлов при помощи термической, механической и термомеханической обработки

Литература: [2], с.47-90

Методические рекомендации

Ознакомиться с основными терминами с определениями: напряжения, деформации. Изучить меры их предотвращения и уменьшения при изготовлении листовых, тавровых, трубных конструкций.

Обратить внимание на возможность исправления деформированных узлов при помощи термической, механической и термомеханической обработки.

Вопросы для самоконтроля

1 Какие мероприятия позволяют снизить или предотвратить сварочные деформации?

2 Какие мероприятия позволяют снизить или предотвратить сварочные напряжения?

3 Каковы способы термической обработки для исправления деформированных участков конструкции?

Раздел 6 Термообработка сварных швов и сборочных единиц

Тема 6.1 Виды термообработки

Назначение термообработки сварных швов и узлов: получение заданной структуры, снятие напряжения и др. Виды термообработки: низкий отпуск, высокий отпуск, нормализация, отжиг

Литература: [2], с.47-90

Методические рекомендации

При изучении материала по видам термообработки рекомендуется использовать знания по учебной дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных материалов», Ознакомиться с видами и областью использования термообработки для исправления дефектов сборки-сварки.

Обратить внимание на возможность исправления деформированных узлов при помощи термической, механической и термомеханической правки.

Вопросы для самоконтроля

1 Когда требуется предварительный подогрев деталей перед сваркой?

2 Как можно снять сварочное напряжение с помощью термообработки?

3 Когда применяется проковка сварного шва?

Тема 6.2 Режимы термообработки

Выбор и обоснование температуры нагрева обрабатываемых сварных швов конструкций. Время выдержки при температуре нагрева. Скорость и среда охлаждения. Способы нагрева обрабатываемых сварных швов и узлов: индукционный, электрический, газопламенный, контактный. Оборудование для нагрева: индукторы, электропечи сопротивления, газопламенные горелки. Регистрирующие приборы и датчики

Литература: [3], с.101-118

Методические рекомендации

Изучить способы нагрева обрабатываемых сварных швов и узлов: индукционный, электрический, газопламенный, контактный. Ознакомиться с конструкцией и принципом работы оборудования для нагрева.

Обратить внимание на особенности выбора температуры нагрева обрабатываемых сварных швов конструкций, времени выдержки при температуре нагрева, скорости и среды охлаждения.

Вопросы для самоконтроля

1 Какова формула для расчёта температуры предварительного подогрева?

2 От чего зависит скорость нагрева и охлаждения?

3 Как производится нагрев газопламенной горелкой?

Раздел 7 Контроль сварных соединений

Тема 7.1 Методы контроля

Неразрушающие методы контроля: метод внешнего осмотра форм, размеров и дефектов; радиационный, магнитный, ультразвуковой методы. Разрушающие методы контроля: механическое испытание сварных швов и соединений; металлографическое исследование сварных швов и соединений

Литература: [3], с.67-80

Методические рекомендации

Изучить основные методы контроля сварных соединений и области их рационального использования.

При выборе метода контроля учитывается не только назначение сварной конструкции, но и возможность использования метода на предприятии-изготовителе изделия или строительно-монтажной площадке. Далее следует отметить, что система контроля характеризуется такими взаимосвязанными параметрами, как объект контроля, метод контроля, средства контроля, документация на контроль, условия контроля, исполнитель. Повышение категории (качества) сварного соединения требует применения более совершенных методов, средств, документации, более высокой классификации контроллеров.

Обратить внимание на достоинства и недостатки каждого способа контроля.

Вопросы для самоконтроля

1 Как производится металлографическое исследование сварных швов?

2 Обоснование выбора метода контроля

3 Какие дефекты проверяются внешним осмотром?

Тема 7.2 Оборудование для контроля сварных швов и

соединений

Измерительный инструмент. Оборудование для неразрушающих и разрушающих методов контроля. Оформление результатов контроля

Литература: [3], с.80-95

Методические рекомендации

Изучить оборудование для неразрушающих и разрушающих методов контроля. Ознакомиться с разнообразием конструкций измерительного инструмента.

Обратить внимание на оформление результатов контроля.

Вопросы для самоконтроля

1 Какой инструмент используется при визуальном методы контроля?

2 В каких документах отражаются методы, инструменты и результаты контроля?

3 Какое оборудование используется для ультразвукового метода контроля?

Раздел 8 Расчёт количества сварочных и вспомогательных

материалов, технологической оснастки, инструмента,

электроэнергии

Расчет количества сварочной проволоки, защитных газов, флюсов, электродов для ручной дуговой и контактной сварки, охлаждающей жидкости. Выбор и расчет технологической оснастки, инструмента в зависимости от конструкции сварных узлов и типа производства. Расчет расхода электроэнергии на технологические нужды в зависимости от способа сварки, типа оборудования, программы выпуска сварной конструкции

Литература: [2], с.14-17; 91-105; [3], с.123-126

Методические рекомендации

Ознакомиться с формулами для определения количества сварочной проволоки, защитных газов, флюсов, электродов для ручной дуговой и контактной сварки, охлаждающей жидкости, расхода электроэнергии на технологические нужды.

Обратить внимание на факторы, оказывающие влияние на экономическую эффективность изготовления сварных конструкций.

Вопросы для самоконтроля

1 Какова формула для расчёта массы наплавленного металла?

2 Как осуществляется расчет технологической оснастки, инструмента в зависимости от конструкции сварных узлов и типа производства?

3 Какова формула расчёта электроэнергии на технологические нужды?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

| № варианта | Номер вопросов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 10 | 30 | 50 |
| 2 | 11 | 31 | 51 |
| 3 | 12 | 32 | 52 |
| 4 | 13 | 33 | 53 |
| 5 | 14 | 34 | 54 |
| 6 | 15 | 35 | 55 |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 17 | 37 | 57 |
| 9 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 19 | 39 | 59 |
| 11 | 20 | 40 | 60 |
| 12 | 3 | 23 | 43 |
| 13 | 4 | 24 | 44 |
| 14 | 5 | 25 | 45 |
| 15 | 6 | 26 | 46 |
| 16 | 7 | 27 | 47 |
| 17 | 8 | 28 | 48 |
| 18 | 9 | 29 | 49 |
| 19 | 1 | 21 | 41 |
| 20 | 2 | 22 | 42 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

- Перечислите типы производства. Дайте им характеристику.

- Назовите правила выбора типа производства. Приведите примеры обоснованного выбора.

- Опишите структуру предприятия, на котором вы работаете.

- Классификация сварных конструкций по различным признакам.

- Типы сварных конструкций по характеру силовых нагрузок, их характеристика.

- Типы сварных соединений и швов, эскизы.

- Виды конструкторской и технологической документации.

- Понятие технологичности сварных конструкций. Требования технологичности.

- Общие и дополнительные технические условия на изготовление сварных конструкций. Примеры.

- Листовые, профильные металлы, трубы для изготовления сварных конструкций, их марки, сортамент.

- Понятие свариваемости сталей, оценка свариваемости.

- Влияние различных элементов на свариваемость сталей. Оценка свариваемости стали.

- Классификация сталей по группам свариваемости.

- Правка металла, оборудование для правки.

- Правка листового металла, схемы, способы правки.

- Правка профильного металла, схемы, способы правки.

- Основы выбора усилия для правки металла.

- Разметка и наметка, инструмент и оборудование.

- Механическая резка металла, инструмент и оборудование.

- Термическая резка металла, инструмент и оборудование.

- Резка профильного металла.

- Основные способы тепловой резки, способы уменьшения деформирования деталей при резке.

- Гибка заготовок и деталей из профильного металла.

- Гибка листового проката.

- Механические способы очистки металла.

- Химическая очистка металла.

- Очистка поверхностей заготовок металла из цветных материалов и сплавов.

- Ультразвуковой, газопламенный и другие способы очистки металла.

- Понятие технологического процесса. Операции, переходы, проходы. Обозначение.

- Варианты разделения сварных конструкций на узлы.

- Составление схемы сборки-сварки.

- Порядок постановки прихваток при сборке.

- Применение прихваток при сборке, назначение и рекомендации при их постановке.

- Выбор и обоснование способа сварки.

- Параметры режимов для дуговой сварки.

- Технические нормы времени на сборку и сварку.

- Виды термообработки, их краткая характеристика.

- Неразрушающие методы контроля сварных соединений, их краткая характеристика.

- Разрушающие методы контроля сварных соединений, их краткая характеристика.

- Меры предотвращения сварочных деформаций и напряжений.

- Понятие сварочных деформаций и напряжений, характеристика.

- Выбор и обоснование сварочного оборудования.

- Ресурсосберегающие мероприятия при производстве сварных конструкций.

- Оборудование для сборки: сборочные приспособления, кантователи, стенды.

- Критерии оптимального выбора основного материала.

- Пост для механизированной сварки в СО2: оборудование, оснастка.

- Оборудование для сборки трубопроводов.

- Виды технологических документов для сборки и сварки конструкций.

- Оборудование для сборки балок.

- Изготовление двутавровых балок в индивидуальном производстве.

- Последовательность наложения сварных швов при изготовлении двутавровых балок.

- Производство балок коробчатого сечения.

- Изготовление решетчатых конструкций по размётке.

- Изготовление решетчатых конструкций по копиру.

- Особенность изготовления башен и вышек.

- Изготовление цилиндрического резервуара при применении метода рулонирования.

- Изготовление сферических резервуаров  полистовым и блочным методами.

- Изготовление сферических резервуаров из двух полушарий.

- Изготовление сферических резервуаров из мередиальных лепестков.

- Изготовление рамных конструкций.

ЗАДАЧА

Оцените свариваемость стали согласно варианту. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для задачи 1

| Вариант | Марка стали |
| --- | --- |
| 0 | 10ХСНД |
| 1 | 14ГС |
| 2 | 12ХМ |
| 3 | Ст. 3пс |
| 4 | 09Г2 |
| 5 | 14Г2 |
| 6 | 17ГС |
| 7 | 15ХСНД |
| 8 | 14Г2АФ |
| 9 | 14ХГС |
| Примечание. Номер варианта задачи определяется по последней цифре шифра. |

Пример решения задачи

Оцените свариваемость стали 09Г2С.

Решение:

По таблице 1 определим химический состав стали.

Таблица 1 – Химический состав сталей

| Марка стали | Содержание элементов, % |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Другие элементы |
| Cт3пс | 0,14-0,22 | 0,05-0,17 | 0,40-0,85 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  |
| 09Г2 | <0.12 | 0,17-0,38 | 1,40-1,80 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  |
| 14Г2 | 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 1,20-1,60 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  |
| 17ГС | 0,14-0,20 | 0,40-0,60 | 1,0-1,40 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  |
| 09Г2С | <0,12 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |  |
| 10ХСНД | <0,12 | 0,80-1,10 | 0,50-0,80 | 0,6-0,9 | 0,5-0,8 | 0,4-0,6 |  |
| 17ХГ | 0,16 - 0,21 | 0,17 - 0,37 | 0,90 - 1,10 | 0,70 - 0,90 | < 0,03 | < 0,3 |  |
| 12ХМ | < 0,16 | 0,17 - 0,37 | 0,4 - 0,7 | 0,08 - 1,1 | < 0,3 | < 0,2 | Мо=0,4-0,55 Al <0,2 |
| 15ХСНД | 0,12 - 0,18 | 0,4 - 0,7 | 0,4 - 0,7 | 0,6 - 0,9 | 0,3 -0,6 | 0,2 -0,4 | V< 0,12, Ti< 0,04, Al <0,05 |
| 08Х13 | < 0,08 | < 0,8 | < 0,8 | 12 - 14 | < 0,6 | < 0,3 | Мо< 0,3; V, Ti, W < 0,2 |
| 14ХГС | 0.11 - 0.16 | 0.4 - 0.7 | 0.9 - 1.3 | 0.5 - 0.8 | <0.3 | <0.3 |  |

Результаты заносим в таблицу 1.2

Таблица 1.2 – Химический состав стали

| Марка стали | Содержание элементов ,% |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
| 09Г2С | <0,12 | 0,30-0,80 | 1,30-1,70 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |

Свариваемость стали 09Г2С можно определить по эквиваленту углерода

(1)

где  С      – содержание углерода, %;

Mn – содержание марганца, %;

Ni     – содержание никеля, %;

Cr     – содержание хрома, %;

Mo – содержание молибдена, %;

V      – содержание ванадия, %.

По расчетам Сэ= 0,23%., что соответствует интервалу Сэ = (0,2 … 0,45%). Следовательно, сталь 09Г2С хорошо свариваются, т.е. не требуют предварительного подогрева и последующей термообработки.

Список используемых источников

- СТУ 01-32-2019. Стандарт учреждения. Общие требования к оформлению текстовых документов.

- Лукьянов, В. Ф. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях  / В.Ф.Лукьянов, В.Я.Харченко, Ю.Г.Людмирский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 315 с.

- Чебан, В.А. Сварочные работы / В.А.Чебан. – 6-е издание. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 412 с.

- Белоконь, В.М. Производство сварных конструкций / В.М.Белоконь. – Могилев: МГТУ, 2003. – 213 с.

- Маслов, Б.Т. Производство сварных конструкций. [Текст]:учебник для вузов / А.П. Выборнов, Б.Т Маслов.– М.: Акадея–, 2008.– 256с.

Перечень экзаменационных вопросов по предмету:

«Производство сварных конструкций»

1 Раскрыть принципы классификаций сварных конструкций.

2. Перечислите по каким признакам выбирают стали для изготовления сварных конструкций, приведите примеры.

3. Перечислите сварочные материалы, опишите и приведите их примеры.

4. Дайте определение свариваемости металлов. Перечислите группы свариваемости сталей, охарактеризуйте их.

5. Перечислите виды заготовительных операций и оборудования, опишите их.

6. Раскройте основные способы правки, разметки и гибки листов.

7. Назовите основные способы подготовки кромок деталей под сварку.

8. Дайте определение деформации конструкций. Перечислите виды деформаций конструкций, охарактеризуйте их.

9. Изложите методы по уменьшению сварочных напряжений и деформаций, опишите их.

10. Перечислите виды термической обработки металлов, охарактеризуйте их.

11. Назовите основные причины возникновения дефектов при сварке. Перечислите виды испытаний для выявления дефектов.

12. Перечислите виды методов неразрушающего контроля. Назовите этапы проведения контроля, поясните цель проведения для каждого этапа контроля .

13. Перечислите типы дефектов сварных соединений. Опишите дефекты подготовки и сборки деталей под сварку и дефекты формы швов.

14. Перечислите типы дефектов сварных соединений. Опишите дефекты сварных соединений.

15. Опишите физические методы неразрушающего контроля сварных соединений и конструкций.

16. Опишите физические методы неразрушающего  контроля  сварных соединений  и  конструкций.

17. Изложите, что включает в себя технические условия изготовления сварных конструкций. Опишите на какие группы по ответственности делятся конструкции.

18. Раскройте понятие технологичности изготовления сварных конструкций. Перечислите по каким критериям оценивается технологичность.

19. Опишите состав технологического проекта. Перечислите  принципы  классифи- кации  технологических  проектов , перечислите их.

20. Перечислите этапы разработки типового технологического процесса, опишите их.

21. Раскройте понятие технологической операции. Опишите порядок разработки технологических операций.

22. Расскажите какие нагревательные устройства применяют при термической обработке металлов.

23. Расскажите о  классификации сталей по признакам, приведите примеры.

24. Объясните общий порядок разработки технологического процесса изготовления сварных конструкций.

25. Расскажите о способах радиографического и ультразвукового методах контроля сварных соединений и конструкций.

26. Расскажите о способах магнитного  и капиллярного методах контроля сварных соединений и конструкций.

27. Расскажите о дефектах сварных соединений, опишите их.

28. Расскажите о загрузочных устройствах,  используемые для захвата и перемещения деталей и узлов.

29. Перечислите основные типы загрузочных устройств, опишите их.

30. Изложите классификацию подвесных конвейеров, опишите их.

31. Расскажите какие средства применяют для транспортировки заготовок, деталей и готовых узлов, опишите их.

32. Перечислите  основные типы загрузочных устройств, опишите их  .

33. Изложите классификацию сборочно-сварочных приспособлений дайте краткую характеристику.

34. Изложите основные требования к сборочно–сварочным  приспособлениям .

35. Перечислите  основные элементы сборочно-сварных приспособлений . Приведите примеры.

36. Расскажите , что должна обеспечивать сборочно-сварочная оснастка , перечислите их .

37. Перечислите виды прижимов, охарактеризуйте их.

38. Перечислите виды механических прижимов, охарактеризуйте их.

39. Назовите стягивающие и распорные устройства сборочно-сварочной оснастки, охарактеризуйте их.

40. Охарактеризуйте  универсально-сборочные приспособления для сборки и сварки конструкций .

41. Охарактеризуйте типовые приспособления серийного производства.

42. Перечислите виды манипуляторов и позиционеров , охарактеризуйте их.

43. Перечислите виды кантователей  и вращателей , охарактеризуйте их.

44. Расскажите для каких целей производят нормализацию и закалку сталей, охарактеризуйте эти виды термической обработки.

45. Охарактеризуйте  вид  термической обработки - отпуск , назовите их виды.

46. Перечислите средства,  применяемые для транспортировки заготовок деталей готовых узлов, охарактеризуйте их .

47. Перечислить средства, применяемые для транспортировки заготовок деталей готовых узлов, охарактеризуйте их.

48. Раскройте понятия о сварочных деформациях. Меры их предотвращения и уменьшения при изготовлении сварных конструкций.

49. Опишите назначение термической обработки сварных швов и сборочных единиц. Приведите примеры.

50. Опишите неразрушающие методы контроля качества, область их применения.